Technický list -Cleamen 126 - impregnátor neporézních povrchů. Objem; 1 l. Kód výrobku; VC126010099. Cena bez DPH (Kč); 349,00. Cena s DPH (Kč); 418,80. INOVACE RECEPTURY Prostředek je speciálně určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu neporézních materiálů ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody a olejů. Je prevencí proti vzniku skvrn (červené víno, káva) na leštěné slinuté keramické dlažbě. Usnadňuje odstraňování grafiti ze savých i nesavých materiálů. Určeno pro nesavé materiály: např. keramická leštěná dlažba vystavená vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd. Spotřeba : broušený kámen 2- 3 l na 100m2, přírodní kámen 5 – 10 l na 100m2 v závislosti na typu materiálu. Aplikační postup: 1) Povrch důkladně umýt prostředkem na daný materiál, zneutralizovat vodou a nechat dobře vyschnout. Povrch musí být zbaven veškerých nečistot! 2) Za pomoci rozprašovače nastříkat impregnaci rovnoměrně na povrch. 3) Pomocí mikrovláknového padu impregnaci rovnoměrně rozetřít po ploše a. V místech, kde zůstane „kaluž“, setřít přebytečný prostředek savým hadrem b. Pokud plocha vykazuje skvrny vsáklé impregnace, pak ji lokálně doplníme. 4) Povrch nechat cca 4 hodiny zaschnout. 5) 1X zopakovat bod 2). 6) Nechat zaschnout cca 1 hodinu. 7) Pokud je to možné povrch přeleštit kotoučovým strojem s padem s kančím chlupem a nejvyššími možnými otáčkami. 8) V případě menších ploch nebo vertikálních ploch produkt zapracujeme bílým padem a nebo necháme pouze zaschnout. 9) Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách. Míra savosti. 1; 2; 3. broušený kámen; 40; 70; 100. přírodní kámen; 12; 12,3; 12,5. dávkování v ml na 100m2 Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek. Nebezpečné látky a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. Symbol nebezpečnosti. Skladování; Vyvarovat se kontaktu s očima, chránit se nadměrnému kontaktu přípravku s pokožkou, pracovat ve větraném prostoru. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí. Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem. Je nezbytné používat ochranné brýle. Obsah: 1 litr. Druh nádoby/materiál: plast, PE. Minimální skladovací teplota: 5°C. Maximální skladovací teplota: 30°C. Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 500000ml. Balení; 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, tj. 384 kusů v 32 kartonech.

Ti